## Slide 1
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DA ANP PARA O SETOR PETRÓLEO E GÁS
(PRH - ANP/MCT)
PRH 24
Programa Interdisciplinar em Engenharia de Petróleo e Gás Natural
Estudo da influência de propriedades de filmes de polissulfetos de ferro no comportamento eletroquímico do aço em unidades de FCC
Bolsista: Patrícia Raquel Silva
Orientador: Prof. Dr. Haroldo de Araújo Ponte (UFPR)
OBJETIVOS
A longo prazo (projeto MONITOR) :
Desenvolver novo método de monitoramento on-line da corrosão em meio de sulfetos, baseado na avaliação da integridade do filme de sulfeto de ferro formado sobre aço utilizando técnicas convencionais de polarização voltamétrica cíclica. Este método possibilitará a inibição em tempo real do processo de degradação do filme por cianetos antes de permeação significativa de hidrogênio na estrutura metálica, aumentando assim a vida útil e a confiabilidade dos equipamentos.
A curto prazo (dissertação de mestrado) :
Avaliar a viabilidade da aplicação da técnica de voltametria cíclica para detecção da destruição do filme de sulfeto de ferro pelo cianeto.
MÉTODO EXPERIMENTAL
RESULTADOS E DISCUSSÃO
CONCLUSÕES
A adição de 1000 ppm de cianeto provocou alteração significativa nas curvas de voltametria   Qpassivação  coerente com o princípio da técnica de medida de porosidade DAV.
Resultados indicam a viabilidade do método para detecção do processo de deterioração da película protetora de sulfeto por ação do cianeto  desenvolvimento de técnica para monitoramento dos processos de corrosão presentes em vasos das unidades de FCC.
ATIVIDADES FUTURAS
Verificar viabilidade da técnica em escala piloto :
Figura 2 - Visão geral do vaso piloto de testes já instalado na PETROBRAS / SIX
Testar estabilização do filme com formação por tempo;
Executar testes de lab. utilizando célula de fluxo  renovação da solução;
Analisar influência de outros fatores na voltametria (T, pH, [H2S], [CO2], [Cl-], [O2], etc.);
Determinar parâmetros ótimos para a aplicação da técnica (velocidade de varredura, faixa de potencial, tempo de espera, critérios de estabilização da curva, etc.);
Definir variáveis de controle que seriam utilizadas para monitoramento (ipico, Epico, Qpassivação ou outra);
Comparar resposta da técnica proposta X resposta de sensores de hidrogênio frente a adições de diferentes [CN-] ;
Definir valor crítico da variável de controle na técnica de voltametria a partir do qual se observa permeação de hidrogênio  set-point para monitoramento  acionamento da injeção de inibidores;
AGRADECIMENTOS
À Agência Nacional do Petróleo (ANP) pela concessão de bolsa de mestrado vinculada ao PRH 24 -ANP/MME/METC;
ao CTPETRO/FINEP, que tem subsidiado o projeto MONITOR (aprovado no edital nº 3 – Ref. FINEP 1122/00, nº 33), pelo qual foram adquiridos diversos materiais utilizados neste trabalho;
à PETROBRAS (especialmente à Unidade de Negócio SIX) pelo envolvimento, apoio técnico e participação com contrapartida no projeto MONITOR;
aos integrantes do Grupo de Eletroquímica Aplicada (GEA).
INTRODUÇÃO
CONTROLE E MONITORAMENTO
MONITORAMENTO
Sensores de Hidrogênio
Ruído Eletroquímico
Impedância Eletroquímica
MEDIDAS DE CONTROLE
- Polissulfetos
- Peróxido de Hidrogênio
- Ar
- Compostos orgânicos
1. Formação do íon bissulfeto
NH3 + H2S  (NH4)HS  NH4+ + HS-
H2S  H+ + HS-
2.1 Permeação de hidrogênio atômico (H0) no vaso
Pode penetrar no aço e causar danos:
- Trinca Induzida por Empolamento de Hidrogênio (HBIC)
- Trinca Induzida por Hidrogênio (HIC)
- Trinca Orientada por Tensões e Induzida por Hidrogênio (SOHIC)
- Trinca sob Tensão provocada por Sulfeto (SSC)
3. Destruição do filme pelo cianeto
FeS + 6 CN-  Fe(CN)64- + S2-
Uma vez desestabilizada a película de FeS, o aço fica novamente exposto ao meio corrosivo.
CORROSÃO EM VASOS DE UNIDADES DE FCC
2.2 Formação de filme superficial de sulfeto de ferro
Atua como barreira entre o aço e o meio agressivo, RETARDANDO O PROCESSO CORROSIVO.
2. Ataque do bissulfeto ao aço
Fe  Fe2+ + 2 e- (anódica)
HS- + e-  H0 + S2- (catódica)
Fe2+ + HS-  FexSy + H+
Técnica de monitoramento
proposta
Inspirada na técnica DAV (Dissolução Anódica Voltamétrica) de medida de porosidade () :
 de um revestimento Qpassivação
Considerando que o ataque do CN- gera descontinuidades no filme de FexSy :
voltametria   ataque Qpassivação
Figura 1 – Voltametrias cíclicas em solução de Na2S 0,05 M até estabilização da curva com posterior adição de 1000 ppm de CN-
(a) de –1400 mV até – 400 mV e (b) de –1200 mV até –500 mV (vs. Ag/AgCl – sat. KCl)
Banho
Termostático
Célula
Eletroquímica
.
pH-metro
Solução aquosa
de Na2S 0,05M
Água
Potenciostato/
Galvanostato
EA (Pt)
ER (Ag/AgCl – sat. KCl)
ET (aço carbono-AISI 1020)
Borbulhador
de N2