## Slide 1: ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE TENSÕES INTERNAS NA POROSIDADE DE FILMES ELETRODEPOSITADOS POR DISSOLUÇÃO ANÓDICA VOLTAMÉTRICA - SISTEMA COBRE/NÍQUEL. Ana Carolina Tedeschi Gomes Orientador: Dr. Haroldo de Araújo Ponte Departamento de Tecnologia Química Setor de Tecnologia
Introdução
Um metal eletrodepositado normalmente está submetido a forças de tração ou de compressão. Isto ocorre devido ao desajuste entre os parâmetros de rede da estrutura do material eletrodepositado em relação ao do substrato. O dimensionamento do valor desta força tem apresentado considerável interesse industrialmente uma vez que esta pode causar o surgimento de trincas com conseqüências negativas para as propriedades do revestimento produzido.
Em eletrodepósitos muito finos, estas tensões de compressão e tração causam a ruptura dos revestimentos na forma de trincas que podem ser consideradas como poros passantes. Estes poros podem ser quantificados através da utilização de técnicas eletroquímicas. Devido à relação entre as tensões e a porosidade conseqüente, tem se tornado possível uma correlação entre estes parâmetros [1, 2].
O objetivo desta pesquisa é diferenciar a possível influência dos poros e das trincas na descontinuidade do depósito.
Experimental
Sistema analisado: Cu/Ni
Área do eletrodo de cobre: 0,156 cm2
Área do eletrodo de níquel: 0,226 cm2
Banho para deposição: Banho Watts sem aditivos
NiSO4 . 6H2O 240 g
NiCl2 . 6H2O 45 g
H3BO3 . 6H2O 30 g
Solução de passivação: Na2SO4 50 g/l
Técnica de deposição: Galvanostática
Aparelhagem: Potenciostato/galvanostato PAR 273 A e seu respectivo software M270
Técnica de Análise
O depósito de níquel sobre o eletrodo de cobre foi realizado no modo galvanostático do equipamento PAR 270 em três densidades de corrente diferentes (1, 3, 6 A/dm2) e 5 tempos distintos (10, 20, 30, 40, 50 s). Cada sistema Cu/Ni sofreu uma dissolução, no modo potenciodinâmico, fornecendo um gráfico de densidade de corrente, i, versus potencial, E. Para a análise das descontinuidades do revestimento, integrou-se esta curva obtendo-se a densidade de carga, q, necessária para passivação. A porosidade do depósito é então adquirida pela relação
 = (q/q0)*100
onde q0 é a densidade de carga necessária para passivar o eletrodo de cobre sem revestimento.
Resultado
Passivação dos eletrodos de cobre e de níquel:
Integração da curva passivação do Cu
i = 1 --> 229
x = -0,6 --> -0,144
área (q) = 378,07179
Integração da curva passivação do Ni
i = 1 --> 442
x = -0,6 --> -0,159
área (q) = 4,73045
Voltametrias nas condições especificadas:
Influência do tempo de depósito e da densidade de carga na porosidade do revestimento:
Conclusão
    Quando aplica-se uma densidade de carga abaixo de 1200 mC/cm2, a porosidade é provavelmente proveniente das irregularidades da deposição, como a rugosidade do substrato, a oclusão da solução de depósito e a má distribuição dos núcleos, e decresce com o aumento de q.
    Acima de 1200 mC/cm2, a descontinuidade é possivelmente formada por trincas, devido às tensões internas, e cresce com o aumento de q.
Bibliografia
    [1] H A PONTE, A M MAUL, Análise por técnica eletroquímica as porosidade de revestimento sobre superfícies metálicas. In: XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA MECÂNICA, 1999, Águas de Lindóia.
    [2] H A PONTE, A M MAUL, Controle da porosidade de eletrodepósitos de níquel sobre cobre por técnica de dissolução anódica voltamétrica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAS - 13 CEBCIMAT, 1998, Curitiba.
Agradecimentos
Os autores agradecem ao apoio do CNPq, através da concessão de bolsa de iniciação científica, e aos Departamentos de Física, Química e Tecnologia Química da Universidade Federal do Paraná, os quais disponibilizaram os equipamentos necessários para a execução do projeto e aos integrantes do Grupo de Eletroquímica Aplicada – GEA, desta mesma universidade, pelo apoio e fornecimento de informações.